## Slide 1: Curso Modular Técnico Mecânica Ensaios Mecânicos de Materiais Destrutivas
2020 – 1º Semestre

## Slide 2: ENSAIO DE TRAÇÃO
  Deformação elástica
      Young - Proporcional
      Hooke – Elasticidade
  Escoamento
  Limite de resistência a tração
  Ruptura
  Resiliência
  Ductilidade

## Slide 3: TIPOS DE ENSAIOS

## Slide 4: PROPRIEDADE MECANICA DOS AÇOS
MPa: Equivale à força de 1 N aplicada uniformemente sobre uma superfície de 1 m² (fonte: lgsteel).
*
*

## Slide 5: ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 6: CORPO DE PROVA
http://miscelaneadoconhecimento.com/ResMat/tracao.html

## Slide 7: ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 8: NORMA ABNT PARA CP

## Slide 9: ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 10: ENSAIO DE TRAÇÃO
No ensaio de tração convencionou-se que a área da seção utilizada para os cálculos é a da seção inicial (S o) do corpo de prova.
Assim, aplicando a fórmula da tensão pode-se obter os valores de tensão para montar um gráfico que mostre as relações entre tensão e deformação. Este gráfico é conhecido por diagrama tensão-deformação.
Os valores de deformação, representados pela letra grega minúscula ε (epsílon), dado pela fórmula:
ε = (lfinal – l0)/ l0  ε = Δl/ l0
A deformação (ε) no eixo das abscissas (x) e os valores de tensão ( são indicados no eixo das ordenadas (y).
ε = (l final – l0) / l0
DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO

## Slide 11: Resumo
fase plástica
  De 0 até A: Região de comportamento elástico De A até B: Região de deslizamento de discordância De B até C: Região de Encruamento uniforme De C até D: Região de Encruamento não uniforme
  Na prática, considera-se que o limite de proporcionalidade e o limite de elasticidade são coincidentes.

## Slide 12: O modulo de Elasticidade
=
= Tensão
F = Força
A = Área
= Deformação
f = comprimento final
0 = comprimento inicial
E = Modulo de Elasticidade
= Tensão
= Deformação
ε = (l final – l0) / l0
TENSÃO vs. DEFORMAÇÃO

## Slide 13: PROPRIEDADES AVALIDAS - MODULO DE ELASTICIDADE

## Slide 14: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - DEFORMAÇÃO ELASTICA
Para a maioria dos materiais metálicos, o regime elástico persiste apenas até deformações de cerca de 0,2% até 0,5%.
À medida que o material é deformado além, desse ponto, a tensão não é mais proporcional à deformação (lei de Hooke).
Lei de Hooke é uma lei da física que determina a deformação sofrida por um corpo elástico através de uma força.
Este feito ocorreu em 1660 pelo físico inglês Robert Hooke (1635-1703)

## Slide 15: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - DEFORMAÇÃO ELASTICA
O Módulo de Young é uma propriedade mecânica que define a relação entre tensão (força por unidade de área) e deformação (deformação proporcional) em um material no regime de elasticidade linear de uma deformação uniaxial.
O módulo de Young tem o nome do cientista britânico do século 1810Thomas Young
Lei Hook deformação elástica.
Lei Young : parcela da deformação elástica, que apresenta proporcionalidade entre força de deslocamento

## Slide 16: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - ESCOAMENTO
bandas de Lüders

## Slide 17: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - ESCOAMENTO

## Slide 18: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - ESCOAMENTO
As bandas de Lüders ou bandas de deslizamento
São bandas localizadas antes da deformação plástica em metais que sofrem tensões de tração, comuns a aços de baixo, o mecanismo que estimula sua aparência é conhecido como " envelhecimento dinâmico da tensão “.
A formação de uma banda de Lüders é precedida por um ponto de escoamento.
Então a banda aparece como um evento localizado de uma única banda entre material deformado plasticamente. .

## Slide 19: GRAFICO DO ENSAIO DE TRAÇÃO – (TENSÃO DEFORMAÇÃO)

## Slide 20: ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 21: PROPRIEDADES AVALIDAS – RESISTENCIA A TRAÇÃO

## Slide 22: ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 23: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - LIMITE A RUPTURA

## Slide 24: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - ESCOAMENTO

## Slide 25: Ensaio de Tração: Curva Tensão Deformação Convencional

## Slide 26: PROPRIEDADES AVALIDAS NO ENSAIO - RESILIÊNCIA

## Slide 27: Comparação entre materiais dúctil e frágil

## Slide 28: ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 29: ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 30: Gráficos resultados do ensaio de tração
40850 kgfN
40350 kgfN
CP 1
Diâmetro inicial; 6,0 mm
Diâmetro final; 5,1 mm
Comprimento inicial; 90,5 mm
Força ruptura: 28450 kgfN
CP 2
Diâmetro inicial; 6,5 mm
Diâmetro final; 5,6 mm
Comprimento inicial; 90 mm
Força ruptura: 27750 kgfN

## Slide 31: ENSAIO DE TRAÇÃO: RELATÓRIO 1 Parte 1 - Inclusão dos dados obtidos no ensaio
RESULTADO DO ENSAIO CP1
Dados obtidos no ensaio
Diâmetro Inicial; 6,0 mm
Diâmetro Final; 5,1 mm
Comprimento Inicial; 90,5 mm
Comprimento Final; 97,9 mm
Força de resistência 40850 Kgf.N
Força de ruptura 28450 Kgf.N
90,5
6,0
40850
28450
97,9
5,1
CP1 - Corpo de prova cilíndrico:  6 mm x 90,5 mm
Aço 1035

## Slide 32: ENSAIO DE TRAÇÃO: RELATÓRIO 1 - Parte 2
| |
| |
| |
 . 6²
4
 . 5,1²/4 = 20,42
97,9 – 90,5
90,5
0,0818
0,0818
8,2
(5,1 – 6)
6
15,0
40850
28,26
28450
28,26
1445,5
1006,72
= 28,26
Limite de Ruptura = Tensão de Ruptura=
RESULTADO DO ENSAIO
Dados obtidos no ensaio
Diâmetro Inicial; 6,0 mm
Diâmetro Final; 5,1 mm
Comprimento Inicial; 90,5 mm
Comprimento Final; 97,9 mm
Força de resistência 40850 Kgf.N
Força de ruptura 28450 Kgf.N

## Slide 33: Ensaio de tração – Exercício
Exercício:
Um ensaio de tração foi realizado e obteve-se este gráfico
Com base neste gráfico calcule os tópicos seguintes
Estricção percentual
Alongamento percentual
Tensão de ruptura
Tensão de Resistencia
Utilize o formulário para a obtenção dos tópicos acima
mm
C
D
A
B
RESULTADO DO ENSAIO DO CP1
Diâmetro Inicial; 6,0 mm
Diâmetro Final; 4,7 mm
Comprimento Inicial; 90 mm
Comprimento Final; 125 mm
Força de resistência 11000 Kgf.N
Força de ruptura 4500 Kgf.N